用美国路威10分钟混凝土修补剂修补细小裂缝工艺

- 工具准备工作：

- 购买一次性注射器若干;

- 购买量杯（按照4个一组）若干组；

- 购买批刀若干把；

- 购买毛刷或手风器若干把；

- 油石（细砂轮石）若干个；

- 钢丝刷若干把；

- 修补现场准备工作：

- 用钢丝刷对着缝刷几个来回，如果是老地坪，必须沿着裂缝切割，形成一个V型切口；

- 用清缝机或毛刷将缝中的粉尘或垃圾、水分清理干净；

- 将量杯分别贴上标签A和标签B，石英砂，混合

- 将石英砂和表面耐磨料（或者与原路面表面材料一致的料，也可以是水泥或者是耐磨料）进行拌合，注意，拌合料中色料不要过多，一般建议20%。看看颜色是否和原地面相类似；根据颜色添加量

三、  修补过程：

1.     用量杯分别量取同等数量的A和B，建议数量不要多；

2      将量杯A和量杯B中的液体分别倒入混合杯中，进行快速搅拌；

3.      用一次性注射器（将针头拔下）量取混合好的修补剂，然后套上针头

沿着清理干净的裂缝进行注射，导入液体的缝中撒入少量的石英砂和耐磨砂（或水泥粉末，也可以是同路面颜色一致的粉末）的混合物，撒入的砂一定要被液体充分浸透，

重复：再打入液体，撒入砂，直至与原地面齐平；

4.     用刮刀将缝刮平，检查缝中的砂是否被液体全部浸透，没有浸透要进行补打液体；

- 用刮刀再次刮平；

- 干燥后。用油石沾水后对修补的部位进行打磨，直至光滑。

- 全部过程结束；

服务热线：13511662269

13906112158

上海高路

2015-9-28