用户使用过程中经常会出现的一些疑难解答

针对施工商或者用户，在路威混凝土修补剂使用过程中有可能出现的问题，我们给出解决问题的建议，供参考：

问题：材料不能凝固

原因：材料未做到正确地混合。

解决办法：切实遵循关于材料使用的各项说明。袋装材料使用过程中检查材料筒的孔口是否存在堵塞现象。

问题：材料凝固的速度非常缓慢

原因：环境温度太低

解决办法：本材料在摄氏22℃的环境温度下，10分钟内就能够凝固。如果混凝土和砂的温度低于上述数值，凝固时间就会相应延长。

问题：材料筒难以用泵抽吸，或是材料不按照比例浪涌而出。

原因：后柱塞发生粘滞。由于少量泄露（常常出现在使用过但是未用完的材料筒中），造成“A”材料（颜色较淡的一个）在柱塞上产生结晶，引起粘滞和浪涌。

解决办法：利用小而平的螺丝刀，小心翼翼地整理好柱塞密封的裙边。

原因：材料凝固在静态搅拌器或流量控制器的内部。

解决办法：如果有需要，重新调整静态搅拌器或流量控制器的位置。

问题：凝固的材料呈现密集的大理石花纹或条痕

原因：混合不充分

解决办法：严格认真地遵循关于启动程序的各项说明。在加料之前，需要将所有的气泡全部排放干净。加料的时候，要使用中等而均匀的行程。

原因：流量控制器的部位放置的不正确，或是丢失。

解决办法：要保证流量控制器的限制器孔洞和材料筒的孔口对准。在上紧固定螺母的时候，要把静态搅拌器牢牢地固定就位，防止后流量限制器发生扭曲。

问题：材料在凝固的时候出现泡沫、气泡或膨胀

原因：材料接触到水分

解决办法：要使用干燥的砂。如果混凝土潮湿或是呈现绿色，要使用加热枪或丙烷焊矩进行烘干处理。在该部位直接施加一层10分钟混凝土修补剂™。让材料凝固，然后继续开展修补工作。

清洗工作

要趁材料尚未凝固的时候，用抹布将工具拭擦干净。如果材料已经凝固，则可以利用下列方法进行消除：用钢丝刷磨掉，或者是浸泡在丙酮、二甲苯、丁酮或环氧树脂稀释剂中。当使用工业溶剂的时候，操作非常小心谨慎。

10分钟混凝土修补剂™具有强烈腐蚀性，如果沾在皮肤上，会造成变色。所以要佩戴手套，防止材料接触皮肤。一旦材料接触到皮肤，要用工业油漆污点清洗剂，立即予以消除。