用美国路威10分钟混凝土修补剂

修补墙面垂直裂缝工艺

- 工具准备工作：

- 购买一次性注射器若干;

- 购买量杯（按照4个一组）若干组；

- 购买批刀若干把；

- 购买毛刷或手风器若干把；

- 油石（细砂轮石）若干个；

- 钢丝刷若干把；

- 胶带纸；

- 修补现场准备工作：

- 清除裂缝周边的涂层；

- 用钢丝刷对着墙面缝刷几个来回，清除缝中的垃圾；

- 用手风器或毛刷将缝中的粉尘或垃圾清理干净；

- 用透明胶带纸贴在裂缝上面；

- 将量杯分别贴上：标签A和标签B，混合杯

三、  修补过程：

1.     用量杯分别量取同等数量的A和B，建议数量不要多；

2      将量杯A和量杯B中的液体分别倒入混合杯中，进行快速搅拌；

3.      用一次性注射器（将针头拔下）量取混合好的修补剂，然后套上针头；

沿着贴着胶带纸的裂缝进行垂直于裂缝的方向注射，并且从裂缝下部向上部移动；

重复多次，直至裂缝被注满；（详见光盘）

4.     待干燥后观察裂缝的充满情况，发现没有充满的地方就按照上述方法补充；

5.     待所有裂缝都被充满，干燥后，撕下胶带纸，用砂轮石或沙皮纸将裂缝周围进行打磨，直至光滑。

- 全部过程结束；

服务热线：13511662269

13906112158

上海高路

2014-3-4