混凝土地面裂缝、伸缩缝及周边坑槽修补

施工方案

针对混凝土地面破损部分，我们推荐美国路威公司生产的路威10分钟混凝土修补剂和路威柔性水泥II进行修补。

- 修补原理：

美国路威公司生产的混凝土10分钟修补剂是由二种成份组成的混合聚氨亚脂，具有高渗透性，流动性好，强度高等特点，能够与石英砂紧紧结合在一起，瞬时形成坚固的聚合物混凝土，在十分钟内完全凝固，能够自动找平，形成强度达35兆帕的坚固混凝土。非常适合修补混凝土地面、平台、预制板及其它表面的损坏和裂缝，工艺简单，操作方便。

美国路威公司生产的柔性水泥II，也是由二种成份组成的聚氨亚脂，具有惊人的粘结强度，低温条件下具有良好的柔性，10至15分钟完全凝固，能够自动找平，适合修补有可能承受动态负载、热膨胀或收缩的裂缝，所以，特别适合于混凝土路面控制接缝的修补、承受动态载荷的破损部位及桥面板裂缝的修补，操作简单，开放交通快捷。

二．修补工艺：

（一）.非移动面上的裂缝修补

使用10分钟混凝土修补剂

凡是混凝土路面上非活动部分的裂缝、板块上的裂缝均可以用这个材料修补。

- 用手工切割锯沿着裂缝进行切割,用清缝机清缝,除去水分和缝中垃圾.(缝中只要没有水，潮湿可以修补)

- 小于5mm的缝,用静态枪将10分钟混凝土修补剂注入裂缝,然后沿裂缝撒砂,再注入修补剂，让沙充分浸透在修补剂中，再撒砂，直至填满缝隙,再用刮刀将表面刮平.（砂与修补剂的比例是2：1）

- 10分钟后,用铲刀把缝两边凝固部分清理干净并与路面保持平整,然后用磨石打磨修补表面至路面平整.

- 如果是大于5mm的宽裂缝，建议用散装混凝土修补剂进行修补，在裂缝清理干净后，用两个量杯将等量的A和B，在第三个量杯中进行混合，然后倒入裂缝中，倒入一遍混合好的修补剂，撒入少许沙，一定要保证沙被液体充分浸透，反复几次，直至裂缝完全填平；用刮刀将表面刮平，并进行打磨至路面平整。

- 如果是室外修补，建议在表面层涂抹一层整合剂，防止修补剂在紫外线的照射下发生氧化，颜色泛黄；（只影响美观，不影响使用）；

（二）.水泥路面控制接缝修补

凡是混凝土路面扰曲、移动、动态负荷、热胀冷缩裂缝均可用柔性水泥II进行修补。

  - 用手工锯切割,深度建议为4CM（或由业主讨论决定），将伸缩缝清理干净；

  - 大于5mm宽的缝可以用散装柔性水泥II，将两个组分的A、B组分进行同比例混合，充分搅拌，然后迅速到入清理干净的缝中；小于5mm的缝用袋装柔性水泥II修补；

  - 10分钟或15分钟即可凝固，开放交通。

  - 寒冷的冬天建议将袋装或散装柔性水泥II用热水焐热至30℃，摇均匀后使用，效果更好；

（三）伸缩缝边上坑槽与裂缝修补

1）.首先清理干净坑槽与缝隙,

2）.测量坑槽尺寸，测算坑槽用量；（方法见后面）

2）.用与缝相同宽度的泡沫板塞紧至缝隙底部.

3）.用散装混凝土修补剂A组分与B组分按同比例混和,然后按3:1的比例与石英沙拌和均匀(即砂3:修补剂1),建议按照测算用量混合，防止混合物凝固；

4）.将混合好的砂和修补剂迅速倒入伸缩缝两边坑塘中,用刮刀刮平表面,待固化后,抽出泡沫板;

5）.在伸缩缝中注入柔性水泥II与地面平齐.凝固后表面打磨置平整，即可开放交通；

针对贝卡尔特公司存在的地面状况，我们建议：

1.围绕伸缩缝，将原来修补的伸缩缝已经损坏的部分全部清理干净，包括松动部分全部清理掉，然后清除灰尘和水分（注意：10分钟修补剂可以在潮湿的缝中修补，但是，不可以有积水；柔性水泥II修补前必须将缝的灰尘和潮气全部清除干净，要在干燥和清洁的缝中进行修补）

2.用10分钟修补剂和石英砂混合，按照修补坑槽的办法，将修补面进行整体修补，待干燥后打磨平整；

3.沿着原来伸缩缝的地方，用手工锯进行切割，割出一条深约1公分的缝，清理干净后，用袋装柔性水泥II将缝注满与地面齐平，干燥后即可投入使用；

（四）.非晃动板块裂缝附近有坑槽的修补

1）.用手工锯将坑槽及缝进行切割，松动部分全部清除干净；

2）.对坑槽及裂缝进行清理，除去灰尘，水分；

3）.按照比例将沙与10分钟修补剂混合好迅速倒入坑槽中，用刮刀抹平；

4）.全部凝固后，进行表面打磨;

5）.如果在室外，用整合剂进行表面涂抹,防止表面颜色发黄;

（五）.混凝土表面麻面修补：

1）.先将麻面松动部分打磨至3mm深（或者用小型铣刨机铣刨）；然后进行表面清洁；

2）.将拌合好的10分钟混凝土修补剂与沙涂抹在麻面上面，抹平；

3）.待干燥后，将表面抹平，并用整合剂涂抹，即刻可以开放交通；

（六）.颜色匹配修补：

主要用于室内的彩色地面修补，修补材料选用路威10分钟颜色匹配修补剂，该修补剂的物理性能和10分钟修补剂完全一样，只是凝固后本身颜色为乳白色，而且路威颜色匹配修补剂很容易和原路面的彩色粉末结合，这样修补后的颜色与原地面颜色相近，实现颜色的匹配；所以，现在被广泛用于修补一些彩色地面。

路威颜色匹配修补剂的施工方法和10分钟修补剂一样，只是在石英砂中加入与原路面颜色相同的彩色粉末或耐磨材料，细小粉末的添加比例控制在20%以内，只要颜色相近就可以，加入细小粉末过多的话，会影响强度。

室外的彩色地面修补用颜色匹配修补剂本体，该颜色匹配修补剂本体，本身颜色呈透明状，所以更加容易和一些彩色粉末结合，形成颜色的匹配；另外，颜色匹配修补剂本体在阳光照射下不容易氧化。

三、用料费用测算:

1.坑槽修补；

假设坑槽尺寸(量取坑槽最长边、最宽边、最深部分的尺寸)：假设长100CM，宽100CM，深2CM。

100X100X2==20000立方厘米

20000/2=10000立方厘米(相当于一个球体)

10000/2=5000立方厘米(考虑砂与修补剂的比例2:1,相当于修补剂的用量,而A和B是1:1,修补剂的比重按1计)

或者相当于使用散装修补剂5公斤,即1.32加仑（1加仑约为3.785公斤）的散装修补剂,砂10KG，

2.缝的用料测算:

http://www.concretemender.com/estim.html

登录网页链接，出现一个测算图，在表格中填入裂缝的尺寸，即可知道料耗。

缝的用料测算请咨询上海高路国际贸易有限公司：021-65190325；

0519-83261605

建议窄缝用袋装料，宽缝用散装料。用散装料时一定要先测算，后混合，根据施工进度进行测算。准备做多少长度，就测算总量，分批混合，分批施工；

3.整合剂的使用：

整合1剂使用在需要有装饰性的场合。因为路威10分钟修补剂在阳光照射下会氧化，这个氧化只会带来颜色变化，对性能没有影响，所以，整合剂只是在需要装饰的场合用。缝或坑槽修补好后，表面磨平，用整合剂与水混合，每次涂抹0.2-0.3MM厚度。

四.辅料及工具：

1）.工业吸尘器（室内修补需要）

2）.手工锯，金刚石锯片；

3）.磨平机，砂轮

4）.拖线板，（约100米长/盘圈）

5）.喷枪，喷嘴加分流器

6）.石英砂(30～40目)

7）.刷子加刮刀数把，量杯3个，混合塑料勺，

8）.胶皮手套，纱手套，防护眼镜；

9）.清扫路面工具；

10).整合剂(室外用,防止氧化颜色变黄)

谢谢合作！

上海高路国际贸易有限公司

2015-7-27