混凝土地面裂缝、破损台阶、麻面修补

施工方案

针对混凝土地面破损部分，我们推荐美国路威公司生产的路威10分钟混凝土修补剂和路威柔性水泥II进行修补。

- 修补原理：

美国路威公司生产的混凝土10分钟修补剂是由二种成份组成的混合聚氨亚脂，具有高渗透性，流动性好，强度高等特点，能够与石英砂紧紧结合在一起，瞬时形成坚固的聚合物混凝土，在十分钟内完全凝固，能够自动找平，形成强度达35兆帕的坚固混凝土。非常适合修补混凝土地面、平台、预制板及其它表面的损坏和裂缝，工艺简单，操作方便。

二．修补工艺：

（一）.非移动面上的裂缝修补

使用10分钟混凝土修补剂

凡是混凝土路面上非活动部分的裂缝、板块上的裂缝均可以用这个材料修补。

- 用手工切割锯沿着裂缝进行切割,用清缝机清缝,除去水分和缝中垃圾.(缝中只要没有水，潮湿可以修补)

- 小于5mm的缝,用静态枪将10分钟混凝土修补剂注入裂缝,然后沿裂缝撒砂,再注入修补剂，让沙被修补剂充分浸透，再撒砂，直至填满缝隙,再用刮刀将表面刮平.（砂与修补剂的比例是2：1）

- 10分钟后,用铲刀把缝两边凝固部分清理干净并与路面保持平整,然后用磨石打磨修补表面至路面平整.

- 如果是大于5mm的宽裂缝，建议用散装混凝土修补剂进行修补，在裂缝清理干净后，用两个量杯将等量的A和B，在第三个量杯中进行混合，然后倒入裂缝中，倒入一遍混合好的修补剂，撒入少许沙，一定要保证沙被液体充分浸透，反复几次，直至裂缝完全填平；用刮刀将表面刮平，并进行打磨至路面平整，涂抹整合剂，干燥后即可开放交通；

5).细小裂缝也可以用一次性注射器配合散装混凝土修补剂进行修补，见附件单独介绍；

（二）破损台阶修补

1）.首先清理干净破损台阶处,将松动部分清理干净，并且将灰尘清理干净；

2）.测量破损部位尺寸，测算修补用量；（方法见后面）

2）.用一块纸板或泡沫板也可以是木板等垂直挡住底部.

3）.用散装混凝土修补剂A组分与B组分按同比例混和,然后按3:1的比例与石英沙拌和均匀(即砂3:修补剂1),建议按照测算用量混合，防止混合物凝固；

4）.将混合好的砂和修补剂混合物迅速倒入已经清理干净的台阶破损处,用刮刀刮平表面,待干燥后抽出泡沫板或木板，用批刀将台阶破损处的另外一个端面同样用修补剂与石英砂的混合物进行修补，整平；

5）.待全部干燥后，用打磨石进行打磨，并用整合剂涂抹修补表面；干燥后即可开放交通。

（三）.混凝土表面麻面修补：

1）.先将麻面松动部分打磨清理，然后进行打磨表面清洁；

2）.将10分钟混凝土修补剂按照1:3（修补剂一份，砂3份）混合，摊铺在麻面上面，抹平；

3）.待干燥后，将表面抹平，约15分钟凝固；

4）、凝固后将表面打磨平整光滑，即可开放交通。

5）、如需颜色匹配，在石英砂中加入与原地面相同的色粉，假如比例不要超过20%，视颜色深浅进行调整色粉用量；

三、用料费用测算:

1.破损台阶修补；

假设破损部位尺寸(量取破损部位最长边、最宽边、最深部分的尺寸)：假设长10CM，宽10CM，深2CM。

10X10X2==200立方厘米

200/2=100立方厘米(相当于一个球体)

100/2=50立方厘米(考虑砂与修补剂的比例2:1,相当于修补剂的用量,而A和B是1:1,修补剂的比重按1计)

或者相当于使用散装修补剂50毫升,A料25毫升，B料25毫升，砂75毫升； 修补工艺见光盘上的视频有单独介绍

2.缝的用料测算:

缝的用料测算请咨询上海高路国际贸易有限公司：

021-65190325；   0519-83261605

建议窄缝用袋装料，宽缝用散装料。用散装料时一定要先测算，后混合，根据施工进度进行测算。准备做多少长度，就测算总量，分批混合，分批施工；

3.整合剂的使用：

整合1剂使用在需要有装饰性的场合。因为路威10分钟修补剂在阳光照射下会氧化，这个氧化只会带来颜色变化，对性能没有影响，所以，整合剂只是在需要装饰的场合用。缝或坑槽修补好后，表面磨平，用整合剂与水混合，每次涂抹0.2-0.3MM厚度。

四.辅料及工具：

1）.工业吸尘器或清缝器

2）.手工锯，金刚石锯片；砂轮片

3）.拖线板，（约100米长/盘圈）

4）.喷枪，喷嘴加分流器

5）.石英砂(100目左右)

6）.钢丝刷，毛刷，刮刀数把，量杯3个一组，若干组，打磨石、

7）.胶皮手套，，防护眼镜；

8）.清扫路面工具；

9).整合剂(室外用,防止氧化颜色变黄)

谢谢合作！

上海高路国际贸易有限公司

2014-3-8