混凝土地面裂缝、坑槽、空鼓修补

施工方案

针对混凝土地面破损部分，我们推荐美国路威公司生产的路威10分钟混凝土修补剂进行修补。

- 修补原理：

美国路威公司生产的混凝土10分钟修补剂是由二种成份组成的混合聚氨亚脂，具有高渗透性，流动性好，强度高等特点，能够与石英砂紧紧结合在一起，瞬时形成坚固的聚合物混凝土，在十分钟内完全凝固，能够自动找平，形成强度达35兆帕的坚固混凝土。非常适合修补混凝土地面、平台、预制板及其它表面的损坏和裂缝，工艺简单，操作方便。

二．修补工艺：

（一）.非移动面上的细小裂缝修补：使用10分钟混凝土修补剂

- 用手工切割锯沿着裂缝进行切割,用清缝机清缝,除去水分和缝中垃圾及松动部分.(缝中只要没有水，潮湿可以修补)

- 小于5mm的缝,用一次性注射器进行修补；首先将量杯分别量取相同量的A料和B料，在第三个量杯中混和；用一次性注射器将10分钟混凝土修补剂注入裂缝,然后沿裂缝撒砂,再注入修补剂，让沙充分浸透在修补剂中，再撒砂，直至填满缝隙,再用刮刀将表面刮平.检查一下砂是否被修补剂充分浸透，如果没有被浸透，在没浸透处补充修补剂，直至完全被浸透；

- 待凝固后,用铲刀把缝两边凝固部分清理干净并与路面保持平整,然后用磨石打磨修补表面至路面平整，光滑。

- 如果是大于5mm的宽裂缝，建议用散装混凝土修补剂进行修补，在裂缝清理干净后，用两个量杯将等量的A和B，在第三个量杯中进行混合，然后倒入裂缝中，倒入一遍混合好的修补剂，撒入少许沙，一定要保证沙被液体充分浸透，反复几次，直至裂缝完全填平；用刮刀将表面刮平，并进行打磨至路面平整。

（二）、非移动面上坑槽的修补：

1）、将坑槽周边及内部打磨干净，除去灰尘和松动部分，除去水分（潮湿可以进行修补，但是必须没有积水）

2）、用量杯A和B分别量取相同数量的修补剂A和修补剂B，具体见后面的测算介绍；

- .将A和B倒入第四个干净的量杯中，用木棒或塑料棒搅拌均匀，然后向该量杯中倒入准备好的石英砂，注意倒入沙后要充分快速搅拌均匀，觉得稀薄还可以再加入一点点沙，直至混合均匀，然后小心倒入刚才清理干净的坑槽中充分填补到位并用刮刀抹平；建议每混合一次的量修补几个小坑，熟练后再一次性增加混合的量；

4）、10分钟左右凝固（视大气温度凝固时间有所不同），凝固后先用铲刀将表面进行铲平，也可以用角磨机将缝进行铲平；

5).  如果是室外修补，建议在表面层涂抹一层整合剂，防止修补剂在紫外线的照射下发生氧化，颜色泛黄（只影响美观，不影响使用）；用整合剂与水混合，用毛刷每次涂抹0.2-0.3MM厚度。即刻即可开放交通；

（三）混凝土板块空鼓修补：

1.检查地面是否存在空鼓；

2.在有空鼓的地面上用冲击转钻多个10mm小孔，使之穿过混凝土板块达到分层部位。

3.除去尘埃，清理干净孔洞边上的灰尘；然后用量杯将修补剂按照1;1比例进行混合，用注射器，注入预先混合好的路威十分钟混凝土修补剂。使用这种方法的时候，你可以清清楚楚地看到材料从邻近的孔中溢出，从而验证修补剂已经将分层部位全部填满。

3.注入工作完成之后，用少量石英砂和混凝土修补剂拌合后将孔洞部位填补好，将孔封住，干燥后磨平，打磨光滑。

三、用料费用测算:

1.坑槽修补；

假设坑槽尺寸(量取坑槽最长边、最宽边、最深部分的三个尺寸)：假设长100CM，宽100CM，深2CM。

100X100X2==20000立方厘米

20000/2=10000立方厘米(相当于一个球体，这是石英砂的用量)

10000/2=5000立方厘米(这是修补剂的总用量,而A和B是1:1,那么，A和B分别是测算量的一半，修补剂的比重按1计)

即5000/2=2500立方厘米，也就是2500毫升A料，2500毫升B料

相当于使用散装修补剂A料2.5公斤，B料2.5公斤,砂10KG，

实际上只要修补剂A料2公斤，B料2公斤，石英砂12公斤，实际比例是3份石英砂比1份修补剂（半份A和半份B）

2.缝的用料测算:

缝的用料测算请链接网页：http://www.concretemender.com/estim.html，

单位长度耗料测算：每米长度换算成英尺，宽度和深度分别换算成英寸，填入表格中相应位置，砂的用量选择是2to1，如果是柔性水泥II，则选择NO SAND，输入后表格右边出现数字，第一行数字是袋装料的耗料；下面一行数字是散装料的耗料，注意单位是加仑，按照一加仑3.785公斤换算成公斤。

建议窄缝用袋装料，宽缝用散装料。用散装料时一定要先测算，后混合，根据施工进度进行测算。准备做多少长度，就测算总量，分批混合，分批施工；

3.颜色匹配：考虑修补部位与原地面颜色匹配，建议在石英砂中加入原地面相同的色粉或相同颜色的耐磨料，建议添加比例不要超过20%，具体按照原地面颜色调配；

四.辅料及工具：

1）.工业吸尘器（室内修补需要）

2）.手工锯，金刚石锯片；（缝中有垃圾，进行切缝处理干净）

3）.砂轮石

4）.电转，10mm转头

5）.拖线板，（约200米长/盘圈）

6）.石英砂(100目左右的粒度)

7）.刷子加刮刀数把，量杯每4个一组，

8）.胶皮手套，防护眼镜；

9）.一次性针筒注入器若干个；

10）.钢丝刷，毛刷

11）.清扫路面工具；

谢谢合作！

上海高路国际贸易有限公司

2014-4-15