美国路威10分钟混凝土修补剂系列产品

简介

一、美国路威公司针对混凝土修补，有下面五种系列产品：

美国路威公司生产的混凝土10分钟修补剂是由二种成份组成的混合聚氨亚脂，具有高渗透性，流动性好，强度高等特点，能够与石英砂紧紧结合在一起，瞬时形成坚固的聚合物混凝土，在十分钟内完全凝固，能够自动找平，形成强度达35兆帕的坚固混凝土。非常适合修补混凝土地面、平台、预制板及其它表面的损坏和裂缝，工艺简单，操作方便。

美国路威公司生产的柔性水泥II，也是由二种成份组成的聚氨亚脂，具有惊人的粘结强度，低温条件下具有良好的柔性，10至15分钟完全凝固，能够自动找平，适合修补有可能承受动态负载、热膨胀或收缩的裂缝，所以，特别适合于混凝土路面控制接缝的修补、承受动态载荷的破损部位及桥面板裂缝的修补，操作简单，开放交通快捷。

路威色彩匹配混凝土修补剂™（简称MCM）是一种由两个成份构成的聚氨酯，其物理性质与路威十分钟混凝土修补剂™完全相同，唯一区别在于前者凝固后能够形成中性的颜色接近白色的固体。这样材料就很容易在现场吸收色彩及染色，因而在现场应用后能够做到与范围宽广的混凝土色调和色彩相匹配。

路威色彩匹配混凝土修补剂TM本体（简称MCC）是一种双组分脂肪族聚氨酯，可用于暴露在来自阳光中紫外线之下的混凝土裂缝、剥落及接缝的修补。无论是施工过程中或是凝固之后，本材料的外观均为无色透明。因此本品中可以添加彩色砂或着色剂，形成性质稳定的彩色修补部位。从而实现与大多数混凝土表面的装饰或色调相匹配。路威色彩匹配混凝土修补剂TM本体即使是长期处于暴露在阳光中的条件下，也不会发生明显的色彩变化。

路威修补剂整合剂是一种特殊的整合剂，有水泥、聚合物和独家所有的改性剂组成，适宜于需要对混凝土表面高要求重新装饰的场合，只需要加水，就可以形成崭新的混凝土表面，可以上涂层，耐磨性好，在紫外线照射下不会退色，可以很轻松地将修补表面与混凝土表面整合成一体。

二、由于路威材料的这些特性，所以，美国路威混凝土修补材料可以针对下列混凝土破损进行有效修补：

  - 混凝土地面头发丝细小裂缝；

  - 混凝土地面及结构物裂缝；

  - 混凝土地面及及结构物坑槽，剥落等破损

  - 混凝土地面薄层脱落，麻点破损

  - 混凝土地面控制接缝损坏

  - 混凝土地面台阶破损

  - 混凝土地面空鼓

  - 混凝土地面颜色匹配修补

  - 低温环境中混凝土破损修补

目前，美国路威材料被广泛应用于工矿企业，机场，桥梁，建筑结构物，冷库，停车场地面，轨道交通，大坝，混凝土预制件等领域，

用混凝土修补剂修补混凝土路面裂缝，几乎可以完全恢复原来路面的结构性能,在很短的几分钟内可以形成比原来混凝土，性能更好的聚合物混凝土.

三．路威混凝土修补剂修补混凝土破损的工艺：

（一）.非移动面上的裂缝修补

使用10分钟混凝土修补剂

凡是混凝土路面上、板块上的非活动部分的裂缝均可以用这个材料修补，工艺步骤：

- 用手工切割锯沿着裂缝进行切割,用清缝机清缝,除去水分和缝中垃圾.(缝中只要没有水，潮湿可以修补)

- 小于5mm的缝,用静态喷枪将袋装的10分钟混凝土修补剂注入裂缝,然后沿裂缝撒石英砂；然后再注入修补剂，再撒上石英砂；直至填满缝隙,用刮刀将表面刮平，检查一下缝中的石英砂是否被液体充分浸透，如果没有浸透，那就在没浸透的地方补打一下修补剂；

- 在约22℃的环境温度下， 10分钟后,修补剂即会凝固，用铲刀把缝两边凝固部分清理干净并与路面保持平整,然后用磨石打磨修补表面至路面平整.

- 如果是大于5mm的宽裂缝，建议用散装混凝土修补剂进行修补，在裂缝清理干净后，用两个量杯分别量取等量的A和B，在第三个量杯中进行混合，然后倒入裂缝中，然后再裂缝中撒入少许沙，一定要保证沙被液体充分浸透，反复几次，直至裂缝完全填平；用刮刀将表面刮平，并进行打磨至路面平整。

- 如果是室外修补，建议在表面层涂抹一层整合剂，防止修补剂在紫外线的照射下发生氧化，颜色泛黄；（只影响美观，不影响使用）；

（二）.混凝土地面控制接缝修补

凡是混凝土路面扰曲、移动、动态负荷、控制接缝均可用柔性水泥II进行修补。

  - 用手工锯切割,深度视缝宽决定。（或由业主讨论决定），将伸缩缝清理干净；

  - 大于8mm宽的缝可以用散装柔性水泥II，将两个组分的A和B组分别进行同比例混合，充分搅拌，然后迅速到入清理干净的缝中；材料灌至与路面平整位置，并稍微低于路面的位置；宽度小于8mm的缝用袋装柔性水泥II修补；

  - 在22℃左右的环境温度中，约过20分钟或30分钟即可凝固，待凝固后将缝边铲干净，即可开放交通。

  - 寒冷的冬天建议将袋装或散装柔性水泥II用加热至30℃左右，用力摇均匀后使用，效果更好；

  - 一般建议按照伸缩缝宽深比1:1进行灌缝处理，如果缝的深度超过1:1，可以在缝中填入泡沫条后灌注，泡沫条可以采用压条机进行填充，这样深度比较均匀；

（三）伸缩缝边上坑槽与裂缝修补

1）.首先清理干净伸缩缝及伸缩缝边上的坑槽（掉边）,清除干净缝中的垃圾，灰尘及破损部位松动的部分；

2）.测量坑槽尺寸，测算坑槽用量（方法见后面）；

2）.用与缝相同宽度的泡沫板或纸板塞紧在伸缩缝处至缝隙底部.

3）.用散装10分钟混凝土修补剂A组分与B组分按同比例混和,然后按3:1的比例与石英沙拌和均匀(即砂3:修补剂1),建议按照测算用量混合，防止混合物凝固；

4）.将混合好的砂和修补剂迅速倒入伸缩缝两边坑塘中,用刮刀刮平表面,待固化后,抽出泡沫板;

5）.视伸缩缝宽度，参照上面方法（二）在伸缩缝中注入柔性水泥II与地面平齐，最好稍微低于路面，待凝固后表面打磨置平整，用整合剂将修补过坑槽的表面进行涂抹，即可开放交通；

（四）.非晃动板块裂缝附近有坑槽的修补

1）.用手工锯将坑槽及缝进行切割，松动部分全部清除干净；

2）.对坑槽及裂缝进行清理，除去灰尘，水分；

3）.按照比例将沙与10分钟修补剂混合好迅速倒入坑槽中，用刮刀抹平；

4）.全部凝固后，进行表面打磨;

5）.用整合剂进行表面涂抹,防止表面颜色发黄;

6）.修补结束，开放交通；

（五）.混凝土表面麻面修补：

1）.先将麻面松动部分打磨至3mm深（或者用小型铣刨机铣刨）；然后进行表面清洁；

2）.将拌合好的10分钟混凝土修补剂与沙涂抹在麻面上面，抹平；

3）.待干燥后，将表面抹平，并用整合剂涂抹，即刻可以开放交通；

（六）.混凝土地面破损台阶修补

1）.首先清理干净破损台阶处,将松动部分清理干净，并且将灰尘清理干净；

2）.测量破损部位尺寸，测算修补用量；（方法见后面）

2）.用一块纸板或泡沫板也可以是木板等垂直挡住底部.

3）.用散装混凝土修补剂A组分与B组分按同比例混和,然后按3:1的比例与石英沙拌和均匀(即砂3:修补剂1),建议按照测算用量混合，防止混合物凝固；

4）.将混合好的砂和修补剂混合物迅速倒入已经清理干净的台阶破损处,用刮刀刮平表面,用批刀将台阶破损处的另外一个端面同样用修补剂与石英砂的混合物进行修补，整平；

5）.待全部干燥后，用打磨石进行打磨，并用整合剂涂抹修补表面；干燥后即可开放交通。

（七）.混凝土地面颜色匹配修补方法：

如果需要考虑颜色匹配，建议修补材料选用路威10分钟颜色匹配修补剂，该修补剂的物理性能和10分钟修补剂完全一样，只是凝固后本身颜色为乳白色，而且路威颜色匹配修补剂很容易和原路面的彩色粉末结合，这样修补后的颜色与原地面颜色比较接近，实现颜色的匹配；

路威颜色匹配修补剂的施工方法和10分钟修补剂一样，只是在石英砂中加入与原路面颜色相同的彩色粉末或耐磨材料，在这里加入水泥粉末，细小粉末的添加比例控制在20%以内，只要颜色相近就可以，加入细小粉末过多的话，会影响强度。

（八）、混凝土墙面裂缝，可以采用垂直法进行修补

1）、将墙面裂缝进行清理，除去表面的涂层及灰尘；

2）、用透明胶带纸将清理干净的裂缝粘贴好；

3）、将袋装的10分钟修补剂配合喷枪安装好，沿着裂缝底部向上以垂直方式将修补剂注入裂缝中；

4）、裂缝全部注满，等待修补剂干燥后进行检查，如果发现没有被注满部位进行补充注入；

5）、待全部真正注满，干燥后将胶带纸撕下，用砂轮石将裂缝周边进行打磨，至光滑；

6）、修补结束。

7）、也可以用一次性注射器代替喷枪，按照1:1比例混合修补料双组份，用一次性注射器注入裂缝中；操作步骤与上述相同

（九）、用料费用测算:

1.坑槽修补；

假设坑槽尺寸(量取坑槽最长边、最宽边、最深部分的三个尺寸)：假设长100CM，宽100CM，深2CM。

100X100X2==20000立方厘米

20000/2=10000立方厘米(相当于一个球体，这是石英砂的用量)

10000/2=5000立方厘米(这是修补剂的总用量,而A和B是1:1,那么，A和B分别是测算量的一半，修补剂的比重按1计)

即5000/2=2500立方厘米，也就是2500毫升A料，2500毫升B料

相当于使用散装修补剂A料2.5公斤，B料2.5公斤,砂10KG，

实际上只要修补剂A料2公斤，B料2公斤，石英砂12公斤，实际比例是3份石英砂比1份修补剂（半份A和半份B）

2.缝的用料测算:

缝的用料测算请链接网页：http://www.concretemender.com/estim.html，

单位长度耗料测算：每米长度换算成英尺，宽度和深度分别换算成英寸，填入表格中相应位置，砂的用量选择是2to1，如果是柔性水泥II，则选择NO SAND，输入后表格右边出现数字，第一行数字是袋装料的耗料；下面一行数字是散装料的耗料，注意单位是加仑，按照一加仑3.785公斤换算成公斤。

建议窄缝用袋装料，宽缝用散装料。用散装料时一定要先测算，后混合，根据施工进度进行测算。准备做多少长度，就测算总量，分批混合，分批施工；

3.整合剂的使用：

因为路威10分钟修补剂在阳光照射下会氧化，这个氧化会带来颜色变化，对性能没有影响，所以，整合剂只是在需要装饰的场合用。缝或坑槽修补好后，表面磨平，用整合剂与少量水混合，每次涂抹0.2-0.3MM厚度。

（十）.修补施工时辅料及工具：

1）.工业吸尘器（如果需要），或者清缝机

2）.角磨机，金刚石锯片；砂轮片

3）.电源（发电机）

4）.拖线板，（约100米长/盘圈）

5）.喷枪，注入器加及分流器

6）.石英砂(100目左右)

7）.软毛刷，刮刀数把，量杯4个一组，若干组，

8）.胶皮手套，纱手套，防护眼镜；

9）.清扫路面工具；

10).整合剂(室外用,防止氧化颜色变黄)

- 路威产品的认证和殊荣

1）. 2008年美国混凝土学会（ACI）的官方刊物《国际混凝土》介绍了路威10分钟混凝土修补剂产品及修补工艺。《国际混凝土》是美国混凝土学会（ACI）的官方刊物。

2）.  2008年路威10分钟混凝土修补剂针尖注入系统被美国官方杂志《混凝土合约人》评为顶级产品之一！《混凝土合约人》向三万名混凝土合约人发布产品新闻，业务管理提示，以及有关最新趋势及最新技术的信息。《混凝土合约人》是由威斯康星州阿特金森要塞的塞格纳斯（Cygnus）商务媒体出版的。这是一家主要的商务对商务的出版社。

只有在订阅我们杂志的三万名混凝土合约人之中能够激发最大兴趣的产品，才能获得此项殊荣。”

3）. 全世界顶尖工程公司之一的帕森斯·布林科霍夫（Parsons Brinckerhoff）写的一个文件，文章内容是介绍怎样使用路威10分钟混凝土修复剂来修补机场跑道中因收缩而产生的裂缝，并确认为是非常有效的方法。

4）. 2009年至今，路威10分钟混凝土修补剂每年都获得世界混凝土博览会最有创新性产品的称号。

五.美国路威10分钟混凝土修补剂应用

美国路威公司经过几十年的发展，其独特的性能，产品被广泛用于工业地坪、冷库地面、化工行业、桥梁、高速公路、建筑物、机场、轨道交通等领域。

  - 在欧美国家，世界500强企业大部分都在用路威混凝土修补剂修补企业地面，2007年路威产品进入中国后，在中国的世界500强企业也开始使用路威产品。这些企业如：

沃尔玛，通用汽车，IBM，波音公司，辉瑞制药，宝洁公司，陶氏化工，沃特迪斯尼，卡特彼勒，联邦快递，可口可乐，3M，雅培制药，麦当劳，肯德基，等等。

  - 机场领域的应用：

巴西，应用于机场，公路，市政工程‘

巴林，应用于国际机场和工业地坪

台湾，应用于机场和大型停车场，工业地坪

韩国，应用于大型博览中心，机场，工业地坪

香港，应用于机场，大型物流中心，市政广场等

美国，空军基地，国际机场，海军陆战队机库，机场跑道

加拿大，航空公司机库，帕塔森特海军航空站

  - 热电行业

田纳西州索迪戴西市的塞阔亚核电厂冷却塔中裂缝的修复

  - 物流中心，大型仓库地面

卡夫食品物流中心

沃尔玛配送中心

耐克仓储基地

DHL物流中心

  - 冷库地面

美国路威产品可以在-37℃极其低温状态下正常工作，美国路威是国际冷库建设协会成员，并且是全球冷链联盟的合作伙伴。长期为这些企业提供优质产品和服务：

Target（塔吉特百货）

Hormel Foods（荷美尔食品公司）

US Food Service（美国食品服务公司）

  - 轨道交通

利用路威材料的特性，修补轨道中出现的间歇性裂缝，是繁琐复杂的修补工作变得很简单，容易操作，而且，修补后车辆运行平稳，牢固，耐用。

  - 彩色地坪，抛光地面等有装饰性要求的地面修补

着色混凝土，磨光混凝土，水磨石地面等度可以用路威修补剂进行修补，实现颜色匹配。美国著名的杂志《混凝土舞台》介绍路威修补剂进行彩色地面有效修复的报道。

使用路威修补剂修复后的混凝土表面，可以接受任何颜色的着色处理及抛光处理

  - 美国路威混凝土修补剂产品在中国的应用：（见附页）

路威材料在中国近两年应用：

- 上海浦东机场、虹桥机场道面维修用路威修补剂；

- 南京禄口机场道面维修配套供应路威修补剂；

- 山东威海贝卡尔特钢帘线有限公司厂区维修供应路威修补剂；

- 上海DHL公司仓库维修；

- 河南通源高速公路养护工程公司供应路威修补剂并施工服务；

- 杭州萧山机场道面维修供应路威修补剂并施工服务；

- 吉林吉江高速公路桥梁维修供应路威修补剂；

- 重庆机场道面维修；

- 河南高速公路桥梁维修；

- 中海壳牌石油化工有限公司厂区地面维修；

- 中铁16局武广客运专线项目部安装及维修；

- 浙江杭州萧山机场用美国路威混凝土修补剂修复机场道面；

- 南京纽曼建材有限公司大型冷库维修；

- 上海博志建筑材料有限公司工业地坪维修材料合作;

- 中冶集团建筑设计总院合作项目选用混凝土维修材料;

- 浙江宏伟建筑工程有限公司地坪维修;

- 上海沪闵公路维修;

- 西北民航机场建设有限责任公司用美国路威混凝土修补剂修复西安机场道面；

- 陕西宝鸡93882部队用美国路威混凝土修补剂修复机场道面；

- 上海嘉年华饭店用美国路威混凝土修补剂修复汉白玉扶梯；

- 北京空军总院直升飞机停机坪用美国路威混凝土修补剂修复；

- 杭金衢高速公路衢洲段隧道地面修补；

- 青岛奔泰（世界500强企业）地面修补

- 常州植物油厂水泥台级修补

- 宁波公路局用路威柔性随你II修复桥梁纵缝；

- 武汉机场道面维修

- 深圳机场道面维修；

- 拉萨机场道面维修；

- 长乐机场道面维修；

- 宜家家居物流中心地面维修；

- 华利达纺织机械（常州）有限公司车间地面维修；

- 棒约翰上海食品仓储中心（冷库）

- 万福阁家具（昆山）有限公司

- 上海中饮公司

上海高路国际贸易有限公司

2014-4-28